## 產品特色

- 100% AA級聚酯長纖針織布製成，發塵量低。

- 超音波裁切封邊處理，抑制切邊處落纖發塵。

- Class 1無塵室清洗與包裝，微粒子、離子微量污染極低。

- 可依客戶需求製做特殊尺寸規格。

| 特性 | PC2012 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| 材料 | 100%聚酯長纖維 | % |
| 基重 | 135.3 | g/m2 |
| 厚度 | 0.48 | mm |
| 裁切封邊方式 | 超音波裁切封邊 |  |
| 吸水量 | 464.8 | ml/m2 |
| 吸水速率 | 0.22 | sec |
| ≧0.5m微粒子數(乾測法) | ≦100 | particles |
| Cl– | N.D. | m/cm2 |
| NO3– | N.D. | m/cm2 |
| NO2– | N.D. | m/cm2 |
| SO42– | N.D. | m/cm2 |
| 不純物 (IPA) | 1.73 | m/cm2 |

## Note：表列僅為本型錄付梓當時之無塵布樣品檢測分析值，並非產品之規格值

超音波裁切封邊，不掉纖維。

100%聚酯長纖維無塵擦拭布。